PLA 丝绸质感 Filament 实验方案

采购清单 · 实验矩阵 · 工艺参数 · 评价体系 · 操作流程

目标：通过 PLA 基料 + PBAT 弹性体 + PEG 增塑剂 + 珠光粉的组合实验，找到丝绸光泽最佳的配方比例和工艺参数。

实验周期：约 2-3 周（含材料采购、混料、挤出、测试分析）

# 一、采购清单

## 1. 原材料

| 序号 | 名称 | 规格 | 推荐品牌/供应商 | 数量 | 预估单价 | 预估总价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLA 颗粒 | 4032D（注塑级） | NatureWorks / 中粮 | 5 kg | ¥80/kg | ¥400 | 基础树脂 |
| 2 | PBAT 颗粒 | TH801（融指3-5） | 蓝山屯河 / 金发科技 | 2 kg | ¥35/kg | ¥70 | 弹性体改性，丝绸光泽 |
| 3 | PEG-8000 | 化学纯，MW 8000 | 国药集团 / 阿拉丁 | 500 g | ¥45/瓶 | ¥45 | 增塑剂，改善流动性 |
| 4 | 珠光粉（银白） | 100目，银白系列 | 默克 Iriodin 100 | 100 g | ¥60/瓶 | ¥60 | 珠光光泽效果 |
| 5 | 珠光粉（金色） | 100目，金铜系列 | 默克 Iriodin 300 | 50 g | ¥70/瓶 | ¥70 | 金色丝绸变体 |
| 6 | POE-g-MA | 熔指 1-2g/10min | 陶氏 / 上海日之升 | 500 g | ¥50/kg | ¥25 | 相容剂 |
| 7 | 抗氧剂 1010 | 化学纯 | 巴斯夫 / 国药 | 100 g | ¥35/瓶 | ¥35 | 防止热降解 |
| 8 | 色粉（可选） | 各色 | 万华 / 道尔 | 各 20 g | ¥15/色 | ¥60 | 染色丝绸变体 |

原材料小计：约 ¥765

## 2. 实验耗材

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 预估单价 | 预估总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空包装袋 | 20×30cm 铝箔袋 | 50 个 | ¥0.5 | ¥25 |
| 2 | 干燥剂 | 硅胶 10g 包 | 100 包 | ¥0.1 | ¥10 |
| 3 | 标签纸 | 防水 5×3cm | 200 张 | ¥0.05 | ¥10 |
| 4 | 记号笔 | 油性防水 | 3 支 | ¥5 | ¥15 |
| 5 | 一次性手套 | 丁腈手套 | 1 盒 | ¥25 | ¥25 |
| 6 | 电子秤 | 0.01g 精度 | 1 台 | ¥120 | ¥120 |
| 7 | 游标卡尺 | 0-150mm，0.02mm | 1 把 | ¥50 | ¥50 |
| 8 | 密封混合容器 | 500ml 不锈钢盆 | 5 个 | ¥15 | ¥75 |

耗材小计：约 ¥330

## 3. 设备（如已有可跳过）

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单/双螺杆挤出机 | 螺杆直径 20-30mm，L/D ≥ 25 | 双螺杆更佳，单螺杆也可 |
| 2 | 恒温干燥箱 | 60°C，带鼓风 | PLA 干燥除湿用 |
| 3 | 水槽冷却 | 常温水循环 | 牵引冷却 |
| 4 | 牵引机 | 速度可调 10-100 mm/s |  |
| 5 | 绕线机 | 自动排线 |  |
| 6 | 3D 打印机 | 0.4mm 喷嘴 | 打印测试样件 |
| 7 | 光泽度计 | 60° 角 | 量化光泽度（可选，约¥300） |
| 8 | 拉力试验机 | — | 测层间结合力（可选，约¥500） |

# 二、实验方案设计

## 实验矩阵（正交实验法）

采用 L9（3^4）正交表，4 因素 3 水平，共 9 组实验 + 3 组验证实验 = 12 组。

### 因素与水平

| 水平 | A: PBAT (%) | B: PEG (%) | C: 珠光粉 (%) | D: 相容剂 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 15 | 3 | 2 | 2 |

### 实验分组表

| 实验号 | A: PBAT | B: PEG | C: 珠光粉 | D: 相容剂 | PLA 余量 | 配方标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 5% | 1% | 0% | 0% | 94% | S05-1-0-0 |
| E2 | 5% | 2% | 1% | 1% | 91% | S05-2-1-1 |
| E3 | 5% | 3% | 2% | 2% | 88% | S05-3-2-2 |
| E4 | 10% | 1% | 1% | 2% | 86% | S10-1-1-2 |
| E5 | 10% | 2% | 2% | 0% | 86% | S10-2-2-0 |
| E6 | 10% | 3% | 0% | 1% | 86% | S10-3-0-1 |
| E7 | 15% | 1% | 2% | 1% | 81% | S15-1-2-1 |
| E8 | 15% | 2% | 0% | 2% | 81% | S15-2-0-2 |
| E9 | 15% | 3% | 1% | 0% | 81% | S15-3-1-0 |

### 验证实验（基于正交分析最优组合 + 对照组）

| 实验号 | 配方 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 正交分析得出的最优组合 | 验证最优配方重现性 |
| V2 | 纯 PLA（无任何添加剂） | 空白对照 |
| V3 | PLA + 10% PBAT（仅基础改性） | 验证珠光粉/PEG 单独贡献 |

# 三、工艺参数（固定条件）

所有实验组使用统一的工艺参数（消除工艺变量干扰）：

| 参数 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预干燥 | PLA: 60°C × 4h；PBAT: 50°C × 3h | 除湿至含水率 <0.1% |
| 料桶温度 | 195°C | 比 PLA 单独加工高 15°C，保证 PBAT 充分熔融 |
| 螺杆速度 | 26 RPM | 降速保证混炼均匀 |
| 牵引速度 | 32 mm/s | 与螺杆速度匹配，控制直径 1.75mm |
| 冷却水槽温度 | 常温（25°C） |  |
| 抗氧剂 1010 | 固定添加 0.2% | 所有组统一 |

# 四、评价体系

## 1. 感官评价（目视+触感）

| 指标 | 评分 1-5 分 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 光泽度 | 1=哑光 5=镜面 | 60°光泽度计辅助 |
| 丝绸感 | 1=无 5=强烈丝绸质感 | 与市售 silk PLA 对比 |
| 表面光滑度 | 1=粗糙 5=极光滑 | 手指触摸 + 放大镜观察 |
| 颜色均匀性 | 1=斑驳 5=均匀 | 目视 |

## 2. 力学性能（可选）

| 指标 | 测试方法 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | ≥ 30 MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥ 5% |
| 层间结合力 | 打印 10×10×10mm 方块，手撕测试 | ≥ 普通 PLA 80% |

## 3. 打印测试

打印标准化测试模型（温度塔 + 光泽样片），评价：

- 190°C / 200°C / 210°C 三档温度打印

- 外墙光泽均匀性

- 层附着力

## 4. 直径一致性

| 指标 | 测量方法 | 合格范围 |
| --- | --- | --- |
| 直径 | 游标卡尺，每隔 1m 测一次 | 1.70-1.80mm |
| 椭圆度 | 同截面测两个方向 | 差值 <0.05mm |

# 五、实验记录表

## 单次实验记录卡

===============================================

PLA 丝绸实验记录卡

===============================================

实验编号：______  日期：______  操作人：______

■ 配方

PLA:        ______g  (______%)

PBAT:       ______g  (______%)

PEG-8000:   ______g  (______%)

珠光粉:      ______g  (______%)

POE-g-MA:   ______g  (______%)

抗氧剂1010:  ______g  (0.2%)

■ 预干燥

PLA:  60°C × ______h  含水率: ______%

PBAT: 50°C × ______h  含水率: ______%

■ 工艺参数

料桶温度:   ______°C

螺杆速度:   ______RPM

牵引速度:   ______mm/s

水槽温度:   ______°C

■ 挤出观察

熔体状态:   □ 光滑 □ 粗糙 □ 有气泡 □ 有条纹

出料连续性: □ 连续 □ 断续 □ 偶尔断裂

备注:       _________________________________

■ 直径测量（每米测一次，取 10 点）

平均值: ______mm  最大: ______mm  最小: ______mm

椭圆度: ______mm

■ 感官评分

光泽度:     □1 □2 □3 □4 □5

丝绸感:     □1 □2 □3 □4 □5

表面光滑度: □1 □2 □3 □4 □5

颜色均匀性: □1 □2 □3 □4 □5

■ 打印测试

打印温度: ______°C

外墙光泽: □均匀 □不均匀 □哑光线

层附着力: □良好 □一般 □差

备注:     _________________________________

■ 总评

综合评分: ______/20

是否进入下一轮: □ 是 □ 否

改进建议: _________________________________

===============================================

## 实验汇总表（9组正交 + 3组验证）

| 编号 | PBAT% | PEG% | 珠光% | 相容剂% | 光泽 | 丝绸感 | 光滑 | 均匀 | 总分/20 | 直径mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 | 5 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 | 5 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| E4 | 10 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 | 10 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| E6 | 10 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| E7 | 15 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| E8 | 15 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| E9 | 15 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  | 最优验证 |
| V2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 空白对照 |
| V3 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 基础改性 |

# 六、操作流程

## Day 1-2：材料准备

- 采购所有原材料和耗材

- PLA 颗粒 60°C 干燥 4 小时

- PBAT 颗粒 50°C 干燥 3 小时

- 按实验分组预称量每组分装到铝箔袋（每袋 200g 总量），贴标签密封

## Day 3-5：挤出实验（E1-E9）

每组流程：

- 开机预热料桶至 195°C，稳定 15 分钟

- 加入对应配方的预混料 200g

- 螺杆 26 RPM 运转，观察出料状态

- 牵引机 32 mm/s，冷却水槽常温

- 绕线，每米标记直径测量点

- 取 10m 样品用于打印测试

- 填写实验记录卡

- 清洗螺杆（空转 PLA 3 分钟），准备下一组

## Day 6-7：数据分析

- 汇总 9 组评分到汇总表

- 正交分析：计算各因素各水平的均值和极差

- 确定最优组合 → 安排 V1 验证实验

- 同步进行 V2、V3 对照实验

## Day 8-9：验证与打印测试

- 挤出 V1/V2/V3 各 200g

- 3D 打印机打温度塔（190/200/210°C）

- 打印光泽样片（10×10×3mm 方块，外墙 3 圈）

- 光泽度计测量、拍照存档

- 与市售 silk PLA 样品对比

## Day 10：报告撰写

- 正交分析表

- 最优配方确定

- 工艺参数推荐

- 成本核算

- 下一步优化方向

# 七、预算总览

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 原材料 | ¥765 |
| 实验耗材 | ¥330 |
| 光泽度计（可选） | ¥300 |
| 总计 | ¥1,395（不含设备） |

如果已有挤出机和 3D 打印机，总投入约 ¥1,400 即可完成全部 12 组实验。

# 八、注意事项

- 干燥是关键 — PLA 吸潮后挤出会产生气泡，表面起泡完全无法评价光泽。务必充分干燥

- 珠光粉分散 — 珠光粉容易团聚，建议先用少量 PLA 颗粒和珠光粉在密封袋中摇匀（母粒法），再加入主料

- 螺杆清洗 — 每组实验之间必须用纯 PLA 过料清洗 3 分钟，避免上一组残留干扰

- 温度控制 — PBAT 比例 >10% 时可能需要微调温度（±5°C），记录实际温度

- 安全 — PEG 粉末和珠光粉吸入有害，操作时佩戴口罩和手套

- 存档 — 每组挤出样品取 1m 保留，用标签贴好实验编号，方便后续对比

# 九、预期结果

基于文献和行业经验，预期：

| 因素 | 预期影响 |
| --- | --- |
| PBAT 10-15% | 丝绸光泽最明显；5% 效果弱，15%+ 可能过软 |
| PEG 2% | 流动性最佳，光泽提升明显；3%+ 可能太粘 |
| 珠光粉 1% | 增强丝绸感；2% 可能影响打印性能 |
| 相容剂 1-2% | PBAT ≥10% 时明显改善分散和光泽均匀性 |

预测最优配方：E4 或 E5 附近（PBAT 10%、PEG 2%、珠光粉 1-2%、相容剂 0-2%）